Silicon硅

| Art.No | Product | Description | Purity [%] | CAS | R/S | Amt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSI001 | Si- Chips < 10 mm |  | 99.99 |  |  | 100 g |
| MSI002 | Si- Chips < 5 mm |  | 99.999 |  |  | 100 g |
| 902389 | Si- Disc 0.625 x 125 mm |  | 99.9999 |  |  | 1 piece |
| 009385-1 | Si- Pieces - 6 mm |  | 99.99 |  |  | 50 g |
| 009385-2 | Si- Pieces - 6 mm |  |  |  |  | 250 g |
| 009386-1 | Si- Pieces < 10 mm |  | 99.99 |  |  | 100 g |
| 009386-2 | Si- Pieces < 10 mm |  |  |  |  | 250 g |
| 009384-1 | Si- Pieces < 6 mm |  | 99.9 |  |  | 100 g |
| 009384-2 | Si- Pieces < 6 mm |  |  |  |  | 500 g |
| 009387-1 | Si- Pieces, polycrystalline |  | 99.999 |  |  | 100 g |
| 009387-2 | Si- Pieces, polycrystalline |  |  |  |  | 500 g |
| 903036-1 | Si- Powder -100, +325 mesh, amorphous |  | 99.999 |  |  | 50 g |
| 903036-2 | Si- Powder -100, +325 mesh, amorphous |  |  |  |  | 250 g |
| 009383-1 | Si- Powder < 160 micron |  | 98.5+ |  |  | 250 g |
| 009383-2 | Si- Powder < 160 micron |  |  |  |  | 1 kg |
| MSI003 | Si- Rod 2 mm diameter |  | 99.99 |  |  | 50 mm |
| 006952 | Si- Silic acid | SiO2 . xH2O/ F.W. 60.08/ powder heavy/ Loss on ignition 10-20% | 99+ | 7699-41-4 |  | 1 kg |
| 902182 | Si- Sputtering target 4 x 50 mm |  | 99.999 |  |  | 1 piece |
| 006954 | Silicon boride | SiB6/ F.W. 92.95/ powder/ Contains traces of SiB4 and Si | 98 | 12008-29-6 |  | 25 g |
| 006961-1 | Silicon(II) oxide | SiO/ F.W. 44.09/ powder-325 mesh | 99.9 | 10097-28-6 |  | 50 g |
| 006961-2 | Silicon(II) oxide | SiO/ F.W. 44.09/ powder-325 mesh |  |  |  | 250 g |
| 006962-1 | Silicon(II) oxide | SiO/ F.W. 44.09/ pieces 3-6 mm | 99.9 | 10097-28-6 |  | 50 g |
| 006962-2 | Silicon(II) oxide | SiO/ F.W. 44.09/ pieces 3-6 mm |  |  |  | 250 g |
| 006963-1 | Silicon(II) oxide | SiO/ F.W. 44.09/ pieces 3-6 mm | 99.99 | 10097-28-6 |  | 50 g |
| 006963-2 | Silicon(II) oxide | SiO/ F.W. 44.09/ pieces 3-6 mm |  |  |  | 200 g |
| 006953-2 | Silicon(IV) acetate | Si(OOCCH3)4/ F.W. 264.27/ m.p. 160 (dec.)/ b.p. 148/ 6 mm |  |  |  | 50 g |
| 006953-1 | Silicon(IV) acetate | Si(OOCCH3)4/ F.W. 264.27/ m.p. 160 (dec.)/ b.p. 148/ 6 mm |  | 562-90-3 | R 36/37/38 S 24/25-26-36/37/39 | 10 g |
| 006957 | Silicon(IV) carbide | SiC/ F.W. 40.10/ powder | 98.8 | 409-21-2 |  | 500 g |
| 006959-1 | Silicon(IV) chloride | SiCl4/ F.W. 169.90/ m.p. -70/ b.p. 57/ d. 1.48 | 99.999 | 10026-04-7 | R 14-35-37 S 7/9-26-36/37/39-45 | 100 g |
| 006959-2 | Silicon(IV) chloride | SiCl4/ F.W. 169.90/ m.p. -70/ b.p. 57/ d. 1.48 |  |  |  | 500 g |
| 006960-1 | Silicon(IV) nitride | Si3N4/ F.W. 140.28/ powder/ mainly a-phase |  | 12033-89-5 |  | 100 g |
| 006960-2 | Silicon(IV) nitride | Si3N4/ F.W. 140.28/ powder/ mainly a-phase |  |  |  | 500 g |
| SS 61137-1 | Silicon(IV) oxide catalyst support | SiO2/ F.W. 60.09/ pellets 3 mm/ surface area 160 mÂ²/g |  | 7631-86-9 | S 22 | 500 g |
| SS 61137-2 | Silicon(IV) oxide catalyst support | SiO2/ F.W. 60.09/ pellets 3 mm/ surface area 160 mÂ²/g |  |  |  | 1 kg |
| SS 61138-1 | Silicon(IV) oxide catalyst support | SiO2/ F.W. 60.09/ pellets 3 mm/ surface area 250 mÂ²/g |  | 7631-86-9 | S 22 | 500 g |
| SS 61138-2 | Silicon(IV) oxide catalyst support | SiO2/ F.W. 60.09/ pellets 3 mm/ surface area 250 mÂ²/g |  |  |  | 1 kg |
| 903601 | Silicon(IV) oxide-Nano Powder | SiO2/ F.W. 60.09/ APS 80 nm/ SSA 440 mÂ²/g/ spherical | 99 | 7631-86-9 | S 22 | 100 g |
| 903603 | Silicon(IV) oxide-Nano Powder | SiO2/ F.W. 60.09/ APS 5-15 nm/ SSA 590-690 mÂ²/g/ spherical, porous | 99.5 | 7631-86-9 | S 22 | 100 g |
| 903602 | Silicon(IV) oxide-Nano Powder | SiO2/ F.W. 60.09/ APS 10-20 nm/ SSA 140-180 mÂ²/g/ spherical / amorphous | 99.5 | 7631-86-9 | S 22 | 100 g |
| 902041-1 | Silicon(IV) oxide | SiO2/ F.W. 60.09 / pieces 1-4 mm | 99.99 | 7631-86-9 | S 22 | 100 g |
| 006964-2 | Silicon(IV) oxide | SiO2/ F.W. 60.09/ powder-325 mesh |  |  |  | 1 kg |
| 902041-2 | Silicon(IV) oxide | SiO2/ F.W. 60.09 / pieces 1-4 mm |  |  |  | 250 g |
| 902043 | Silicon(IV) oxide | SiO2/ F.W. 60.09 / pieces 1-5 mm | 99.9+ | 7631-86-9 | S 22 | 250 g |
| 902040-1 | Silicon(IV) oxide | SiO2/ F.W. 60.09 / pieces 3-12 mm | 99.99 | 7631-86-9 | S 22 | 100 g |
| 902042 | Silicon(IV) oxide | SiO2/ F.W. 60.09 / pieces 3-12 mm | 99.9+ | 7631-86-9 | S 22 | 250 g |
| 902040-2 | Silicon(IV) oxide | SiO2/ F.W. 60.09 / pieces 3-12 mm |  |  |  | 250 g |
| 903372-1 | Silicon(IV) oxide | SiO2/ F.W. 60.09/ powder < 1 micron | 99.99 | 7631-86-9 | S 22 | 50 g |
| 006966-1 | Silicon(IV) oxide | SiO2/ F.W. 60.09/ powder | 99.999 | 7631-86-9 | S 22 | 25 g |
| 903372-2 | Silicon(IV) oxide | SiO2/ F.W. 60.09/ powder < 1 micron |  |  |  | 250 g |
| 006966-2 | Silicon(IV) oxide | SiO2/ F.W. 60.09/ powder |  |  |  | 100 g |
| 006965-1 | Silicon(IV) oxide | SiO2/ F.W. 60.09/ powder-100 mesh | 99.99 | 7631-86-9 | S 22 | 50 g |
| 006965-2 | Silicon(IV) oxide | SiO2/ F.W. 60.09/ powder-100 mesh |  |  |  | 250 g |
| 006964-1 | Silicon(IV) oxide | SiO2/ F.W. 60.09/ powder-325 mesh | 99.9 | 7631-86-9 | S 22 | 250 g |
| 006967 | Silicon(IV) sulfide | SiS2/ F.W. 92.21/ pieces < 2.5 cm | 95 | 13759-10-9 | R 31-34 S 26-45 | 50 g |